MOLDAVEST® exact

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Moldavest exact – не содержащая графит, фосфатная прецизионная паковочная масса для быстрого и программируемого процесса предварительного нагревания для техники изготовления коронок и мостовидных протезов, специально для сплавов из неблагородных металлов.

| Хранение | Порошок хранить в сухом и прохладном месте | Замешивающую жидкость не хранить при температуре ниже 5ºС во избежание потери свойств |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | Примерно 22ºС (комнатная температура) |  |
| Соотношение замешивания | 100 г порошка – 22 мл жидкости 60 г порошка – 13 мл жидкости | Соотношение замешиваниия для 160г порционного пакета: Порошок 160 г, жидкости 35 мл |
| Концентрация жидкости (примеры) |  | Концентрация жидкости на 1000 мл |
|  |  | Концентрация | Жидкость (мл) | Дист. вода (мл) |
|  |  | 50% | 500 | 500 |
|  |  | 65% | 650 | 350 |
|  |  | 75% | 750 | 250 |
|  |  | 95% | 950 | 50 |
| Установка концентрации |  | расфасовка 1х160г | расфасовка 2х160г (320 г) | расфасовка 3х160 г (480 г) |
|  |  | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода |
|  | Концентрация % | мл | мл | мл | мл | мл | мл |
|  | 100 | 35 | - | 70 | - | 105 | - |
|  | 95 | 33 | 2 | 66 | 4 | 99 | 6 |
|  | 90 | 32 | 3 | 64 | 6 | 96 | 9 |
|  | 85 | 30 | 6 | 60 | 10 | 90 | 15 |
|  | 80 | 28 | 7 | 56 | 14 | 84 | 21 |
|  | 75 | 26 | 9 | 52 | 18 | 78 | 27 |
|  | 70 | 25 | 10 | 50 | 20 | 75 | 30 |
|  | 65 | 23 | 12 | 46 | 24 | 69 | 36 |
|  | 60 | 21 | 14 | 42 | 28 | 63 | 42 |
| Контроль расширения | Контроль расширения (%) |
|  | Сплав Вид литья моделировочный материал | Сплавы под облицовку керамикой Никель хром молибден (NiCrMo) | Сплавы под облицовку керамикой Кобальт хром молибден (CoCrMo) |
|  | 1.Коронки - Воск и мосты | 50-60 | 70-80 |
|  | 2.Вторичные - Пластмасса части | 65-75 | 75-85 |
| 3. Для увеличения расширения использовать специальную жидкость MOLDAVEST exact Speshial-Liquid . Соотношение замешивания: 100 г порошка – 22 мл жидкости |
| Замешивание |  | Замешать паковочную массу шпателем вручную до получения однородной консистенции |
| Смешивание под вакуумом | 60 секунд | На 15 сек. поместить под вакуум без включения вибратора. Замешивать 60 сек. Постоянно проверять функциональность вакуумного смесителя. Плохой вакуум приводит к погрешностям припасовки и возникновению пузырьков на литьевом объекте. |
| Рабочее время | Около 7 мин. при 22 ºС (комнатная темп.) | Рабочее время зависит от температуры окружающей среды. Тепло сокращает рабочее время. |

| Используемые муфельные системы | Только стальные кольца с целлюлозными прокладками | Литьевая кювета – сталь Х 1 и Х3: Рекомендуется вложить одну сухую целлюлозную вкладку с вазелином. Литьевая кювета – сталь Х6 и Х9: Рекомендуется вложить две целлюлозные прокладки с вазелином. |
| --- | --- | --- |
| Паковка | Заполнить кольцо паковочной массой. Вибратор использовать только для поддержки, если он необходим для получения текучести. Избегать сильной встряски! Иначе неизбежно образование пузырьков. |
| Постановка опоки | Через 20 минут, считая с начала замешивания! Верхнюю часть опоки перед помещением в печь сделать шероховатой! |
| Предварительный нагрев / быстрый нагрев | Температура постановки (ºС) | Конечная температура (ºС) | Время выдержки (мин) (начиная с повторного достижения конечной температуры) |
|  | 850-950 | 850-950 | Х1 | Х3 | Х6 | Х9 |
|  |  |  | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | При нескольких, одновременно разогреваемых опоках, время выдержки следует увеличить. |
| Программируемый нагрев | Этап программы | Температура (ºС) | Скорость нагрева (ºС/мин) | Время выдержки (мин) |
|  |  |  |  | Х1 | Х3 | Х6 | Х9 |
|  | 1 | Около 23 ºС -270ºС | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | 2 | 270 ºС - 580ºС | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |
|  | 3 | 580ºС - 950ºС (конечная) | 8 | 30 | 30 | 45 | 60 |
| Меры предосторожности | Паковочные массы содержат кварцевый песок, соответственно кварцевую пудру! Избегать вдыхания, защищая дыхательные пути маской, например, - типа FFP3SLD. |
|  | В данной инструкции мы стремились ознакомить Вас с новейшими результатами наших паковочных масс. С помощью приборов и материалов фирмы «Хереус Кульцер» Вы достигнете великолепного прилегания. Применение других материалов (например, вкладок литейных колец, восков, приборов и т.д.) и других методов обработки может привести к разным результатам. В инструкции приведены примерные значения, которые могут быть изменены индивидуально. По всем вопросам обращайтесь по тел.6181-35-58 69. |

Физико - технические данные фосфатных паковочных масс

Heraeus Kulzer в соответствии с DIN EN ISO 9694, данные производителя

| Параметры тестов | Moldavest Exact |
| --- | --- |
| Начальное время застывания (мин) | около 9,5 |
| Прочность на сжатие (МРа) | около4,0 |
| Текучесть (мм) | 130 - 140 |
| Концентрация жидкости (%) | 75 |

Расширение Moldavest Exact

| Расширение | концентрация жидкости |
| --- | --- |
|  | 50% | 75% | 100% |
| термическое расширение (%) | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| расширение при застывании (%) | 0,90 | 1,60 | 2,20 |
| общее расширение (%) | 1,85 | 2,55 | 3,15 |

# Text boxes

!