| Обзор гипсов Heraus Kulzer для зуботехнических лабораторий |
| --- |
| Moldano | Твердый гипс | Тип III | синий |
| Moldadur | Твердый синтетический гипс | Тип III | синий |
| Moldastone | супертвердый гипс | Тип IV | Светло-коричневый |
| Moldastone CN | супертвердый синтетический гипс | Тип IV | Светло-коричневый |
| Moldasynt | супертвердый синтетический гипс | Тип IV + | Светло-коричневый |

Техническая информация

| Наименование | Дозировка (Порошок/ жидкость) g/ml | Замешивание/ выдержка/вакуум sec. | рабочее время min. | Схватывание min. | затвердевание min. | Прочность на сжатие MPa за 1час/24 часа | Расширение в% за 2часа/24часа | Твердоость (Brinell) MPa за 1час/24часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moldastone | 100/20-22 [20] | 45 | 5 | 12 | 45 | 55/80 | 0.08/0.10 | 245/290 |
| Moldasynt | 100/21-23 [22] | 30–45 | 6 | 11 | 45 | 53/62 | 0.08/0.09 | 220/310 |
| Moldastone CN | 100/22 | 30–45 | 6 | 12 | 45 | 55/65 | 0.08/0.10 | 220/310 |
| Moldano | 100/30 | 30 | 4 | 7 | 30 | 30/45 | 0.16/0.18 | 100/190 |
| Moldadur | 100/30 | 30 | 6 | 12 | 45 | 32/45 | 0,09/0,10 | 95/114 |

.