MOLDAVEST® Master

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Moldavest master– не содержащая графит, фосфатная прецизионная паковочная масса для быстрого предварительного нагрева, для паковки всех типов хром кобальт молибденовых и драгоценных каркасов бюгельных протезов - для дублирования в силиконе и геле.

| Хранение | Порошок хранить в сухом и прохладном месте | Замешивающую жидкость не хранить при температуре ниже 5ºС во избежание потери свойств |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | Примерно 22ºС (комнатная температура) | Мы рекомендуем поместить материал в «no frost» рефрижератор с температурой 17 ºС, на небольшое время прямо перед использованием. Это увеличит рабочее время, гарантирует точность передачи деталей и консистенцию с хорошими текучими свойствами. |
| Соотношение замешивания | Дублирование силиконом: 100 г порошка – 18 мл жидкости 160 г порошка – 29 мл жидкости | Дублирование гелем: 100 г порошка - от 16 до 18 мл жидкости 160 г порошка - от 25 до 29 мл жидкости Если количество жидкости уменьшить, соответственно можно регулировать концентрацию, например: 50% на 160 г порошка / 25 мл жидкости |
| Концентрация жидкости (примеры) |  | Концентрация жидкости на 1000 мл |
|  |  | Концентрация | Жидкость (мл) | Дист. вода (мл) |
|  |  | 65% | 650 | 350 |
|  |  | 75% | 750 | 250 |
|  |  | 50% | 500 | 500 |
| Установка концентрации Соотношение: порошок/ жидкость |  | расфасовка 1х160г 1 модель | расфасовка 2х160г (320 г) 2 модели | расфасовка 3х160 г (480 г) 3 модели или паковка 1 опоки |
|  | Концентрация | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода | жидкость | дист.вода |
|  | (%) | (мл) | (мл) | (мл) | (мл) | (мл) | (мл) |
|  | Дублирование силиконом |
| 160 г - 29 мл | 75 | 19 | 7 | 43 | 15 | 65 | 22 |
|  | 65 | 22 | 10 | 37 | 21 | 56 | 31 |
|  | Дублирование гелем** |
| 160 г - 29 мл | 75 | 22 | 7 | 43 | 15 | 65 | 22 |
|  | 65 | 19 | 10 | 37 | 21 | 56 | 31 |
| 160 г - 27 мл | 65 | 17 | 10 | 35 | 19 | 53 | 28 |
|  | 50 | 14 | 14 | 27 | 27 | 40 | 41 |
| 160 г - 25 мл | 50 | 12 | 13 | 25 | 25 | 37 | 38 |
|  | Если количество жидкости уменьшить, соответственно можно регулировать концентрацию, например: 50% на 160 г порошка / 25 мл жидкости |
|  |  | Дублирование - силиконом | Дублирование гелем* |
| Контроль расширения |  | модель | опока | модель | опока |
|  | Кобальт хром молибденовые сплавы | 75% | 75% | 50 -75% | 50 -75% |
|  | Золотосодержащие сплавы | 65% | 65% | 65% | 50 - 65% |
| *также относится к соотношению замешивания ** Модель должна дублироваться только гелем, если она полностью паковалась в паковочную массу |
| Данные представлены на нашим департаментом разработки и развития в качестве отправных и могут быть изменены индивидуально |
| Замешивание |  | Замешать паковочную массу шпателем вручную до получения однородной консистенции |
| Смешивание под вакуумом | 60 секунд | На 15 сек. поместить под вакуум с выключенными лопастями смесителя. Затем включить лопасти и замешивать 60 сек. Постоянно проверять функциональность вакуумного смесителя. Плохой вакуум приводит к погрешностям припасовки и возникновению пузырьков на литьевом объекте. |

| Рабочее время | Около 4 мин. при 22 ºС (комнатная темп.) | Рабочее время зависит от температуры окружающей среды. Тепло сокращает рабочее время. |
| --- | --- | --- |
| Изготовление модели в дублировочном силиконе |
| Заливка огнеупорной модели | Частота вибрации 6000мин -1 | Перед заливкой силиконового дубликатного оттиска сбрызнуть его средством для снятия напряжения Hera SWE 2000, через 2 - 3 минуты продуть воздухом насухо. Хорошая пластичность массы позволяет отливать модели без пор. Установить вибратор с высокой частотой колебаний, но небольшой интенсивностью. Как только оттиск протезного ложа и зубного ряда будет залит паковочной массой, выключить вибратор. Слишком сильная вибрация ведет к расслоению паковочной массы, выпадению осадка, рыхлой поверхности (образованию пор). |
| Сушка модели | 30 минут | Извлечь модель из силиконового оттиска через 30 минут. Для улучшения сцепления воска с поверхностью модели мы рекомендуем наносить адгезивную жидкость, либо прогреть модель примерно до 50 ºС, чтобы гарантировать надежное прилегание восковой композиции к модели. |
| Изготовление модели в дублировочном геле |
| Заливка огнеупорной модели | Частота вибрации 6000мин -1 | Тщательно извлеките гипсовую модель из гелевого дублировочного оттиска. Убедитесь, что оттиск не искажен. Установить вибратор с высокой частотой колебаний, но небольшой интенсивностью. Как только оттиск протезного ложа и зубного ряда будет залит паковочной массой, выключить вибратор. Слишком сильная вибрация ведет к расслоению паковочной массы, выпадению осадка, рыхлой поверхности (образованию пор). |
| Сушка модели | 30 минут | Тщательно извлеките модель из оттиска через 30 минут |
| Время полной сушки модели | 60 минут при температуре 220 ºС |
| Укрепление модели | Модель должна иметь светлый оттенок перед погружением в холодную отверждающую жидкость на 5 - 8 секунд. После погружения вернуть модель в сушильную камеру на 2 минуты |
| Используемые муфельные системы | А) система для модельного литья HeraeusKulzer с крепповой манжетой; Б) альтернативные системы для модельного литья (например, пластмассовая или силиконовая манжета) |
| Заливка опоки | Частота вибрации 6000мин -1 | Установить вибратор с высокой частотой колебаний, но небольшой интенсивностью. Как только каркас протеза покроется паковочной массой, отключить вибрацию и продолжить доливку опоки без вибрации. Чрезмерная вибрация ведет к расслоению паковочной массы (отложению осадка). |
| Постановка опоки | Дайте опоке застыть по крайней мере в течение 30 минут перед постановкой в муфельную печь Перед постановкой в печь верх и основание опоки сделать шероховатыми. |
| Предваритель-ный нагрев для CoCrMo каркасов | Установки программы | Температура (ºС) | Скорость нагрева (ºС/ мин) | Время выдержки (мин) |
|  | 1 | 23 ºС (комн. темп.) - 580 ºС | 8 | 60 |
|  | 2 | 270 ºС - 580 ºС | 8 | 60 |
|  | 3 | 580 ºС - 1.030 ºС | 8 | 40 |
| Предваритель-ный нагрев для каркасов из драгоценных сплавов | Установки программы | Температура (ºС) | Скорость нагрева (ºС/ мин) | Время выдержки (мин) |
|  | 1 | 23 ºС (комн. темп.) - 580 ºС | 8 | 60 |
|  | 2 | 270 ºС - 580 ºС | 8 | 60 |
|  | 3 | 580 ºС - 700 ºС | 8 | 40 |

|  | Во время предварительного нагрева печь не открывать! Паковочные массы содержат кварцевый песок, соответственно кварцевую пудру! Избегать вдыхания, защищая дыхательные пути маской, например, - типа FFP3SLD. |
| --- | --- |
|  | Внимание! В данной инструкции внесены изменения по отношению к предыдущей версии от 05/2003: Соотношения замешивания и варианты концентрации теперь даны в таблицах; Новое описание заливки опоки Предварительный нагрев теперь показан CoCr и драгоценных сплавов теперь в отдельных таблицах, Разделены инструкции по дублированию моделей гелем и силиконом. |
| С помощью материалов и приборов Heraeus Вы получите отличные поверхности работ и качество их прилегания. Использование других материалов (например, кольцевых вкладок для литья, восков, приборов и т.д.) и других рабочих методов может привести к разным результатам. |

Физико - технические данные фосфатных паковочных масс

Heraeus Kulzer в соответствии с DIN EN ISO 9694, данные производителя

| Параметры тестов | Moldavest Master |
| --- | --- |
| Начальное время застывания (мин) | около 5,5 |
| Прочность на сжатие (МРа) | около15,0 |
| Текучесть (мм) | 145 - 155 |
| Концентрация жидкости (%) | 75 |

Расширение Moldavest Master

| Расширение | концентрация жидкости |
| --- | --- |
|  | 50% | 75% | 100% |
| термическое расширение (%) | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| расширение при застывании (%) | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| общее расширение (%) | 1,60 | 1,70 | 1,80 |

# Text boxes

!